| ANEXO 1 - FICHA TÉCNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATRIBUTOS GENERALES |  |  |
| PRODUCTO |  | ZAPATO DE HOMBRE DE CHAROL CON CORDONES TIPO OFICINA |
| CATEGORÍA |  | PRODUCCIÓN DE CALZADO – FISP-SERCOP-001-2019 |
| SUBCATEGORÍA |  | CALZADO DE USO GENERAL |
| CPC NIVEL 5 |  | 29330 |
| CPC NIVEL 9 |  | 293300025 |
| PRECIO DE ADHESIÓN |  | $ 39,41 NO INCLUYE IVA |
| ATRIBUTOS ESPECÍFICOS |  |  |
| - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |
| 1.1 | IMAGEN |  |
| 1.2 | DISEÑO | Zapato para usarlo con uniforme o traje formal; acabado en tejido recubierto charolado |
| 1.3 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Requisitos Mínimos) | ATRIBUTO; ASPECTO TÉCNICO; NORMA DE REQUISITO O ESPECIFICA-CIÓN TÉCNICA; VALOR DE ESPECIFICA-CIÓN; UNIDAD; NORMA DE REFEREN-CIA. *CALZADO COMPLETO; Resistencia de la unión corte/piso (suela); De acuerdo a la normativa vigente; NTE INEN-ISO 17708. TEJIDO RECUBIERTO CHAROLADO; Resistencia a la flexión (sin daño visible); NTE INEN – ISO / TR 20879; Seco ≥ 80000 Húmedo ≥ 20000; Ciclos; ISO 17694. SUELA; Resistencia a la abrasión; NTE INEN – ISO / TR 20880; ≤ 250; mm3; NTE INEN-ISO 20871. Resistencia a la flexión (Diferencia en; a longitud de la incisión); ≤ 6; mm / 30000 ciclos; NTE INEN-ISO 17707. Dureza; NTE INEN 1921; 65 ± 5; Shore A; NTE INEN- ISO 7619-1. Tipo de labrad; o Antideslizante. *CORTE; Resistencia a las costuras de unión de piezas de corte de calzado; NTE INEN – ISO / TR 20879; ≥ 8; N/mm; ISO 17697. PUNTERAS Y CONTRAFUERTES; Aptitud al pegado; NTE INEN – ISO / TR 22648; -seco ≥ 0,5 -húmedo ≥ 0,3; N/mm; NTE INEN-ISO 20863. Características mecánicas:; NTE INEN – ISO / TR 22648; Retención de forma: > 70 después de 1 deformación > 50 después de 10 deformaciones Carga de hundimiento > 50 después de 10 deformaciones; %; NTE INEN-ISO 2086. 4 *En caso de que la norma sea actualizada el proveedor deberá cumplir en lo que se refiera a unidad y valor. Color: Negro o blanco |
| 1.4 | MATERIALES E INSUMOS | MATERIALES E INSUMOS; DESCRIPCIÓN. Tejido recubierto charolado; Tejido recubierto charolado. Capellada; Lisa de tejido recubierto charolado. Forro interior; Textil o tejido recubierto o cuero tafilete. Suela; De caucho o poliuretano con huella antideslizante según requerimiento solicitado por la entidad contratante de acuerdo a su uso. Plantilla; Removible de textil o tejido recubierto o cuero tafilete. Hilos; De nylon, apropiado para aparado. Contrafuertes; Polímero de 1.4 a 1.6 mm. Punteras; Polímero de 0.8 a 1.2 mm. Plantilla de armado; Odena, salpa, celulosa, descarne o no tejido de poliéster con recuño de 2.5 mm de espesor o preformada con cambrión de acero o plástico. Cordones; De 80 +/- 2 cm. de longitud, de alta resistencia que presente cabeteado o herretes en las puntas. Pega para Capellada y suela; De base acuosa o solvente. |
| 1.5 | TALLAS | 34-42 (EUR) ETE INEN-ISO /TS 19407 Tallas extremas se realizarán por mutuo acuerdo, para lo cual la suela deberá cumplir con la norma solicitada. |
| 1.6 | ETIQUETA | En la cara interior (plantilla) o en el forro de la lengüeta del calzado se deberá colocar una etiqueta, la cual debe contener los datos, contacto del proveedor y lo que se establece en el RTE INEN 080 vigente. |
| 1.7 | VAE | Umbral del VAE 40% (declarativo en el Formulario de la Oferta) |
| 2. CAPACIDAD PRODUCTIVA |  |  |
| 2.1 | CAPACIDAD PRODUCTIVA | 2.1.1 PARÁMETRO BASE DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 1 trabajador elabora (fabrica) 88 pares de zapatos mensuales. 2.1.2. CAPACIDAD PRODUCTIVA Declaración de Capacidad Productiva: El oferente declarará la capacidad productiva realizando el cálculo del parámetro base de la capacidad productiva por el número de personal que fabrique el bien, mismo que será declarado por el oferente en el formulario “LISTADO DE SOCIOS O EMPLEADOS” de la oferta o en la manifestación de interés. 2.1.3 INCREMENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA El incremento de la capacidad productiva será en relación al aumento de personal en el proceso productivo del producto; el oferente deberá demostrar mediante la documentación solicitada el aumento de capacidad productiva, de acuerdo a las directrices establecidas por el SERCOP. |
| 2.2 | PROCESO PRODUCTIVO | Proceso Productivo: En fabricación de calzado se identifica el proceso productivo de cortado, aparado y plantado. Maquinaria y Equipo La maquinaria identificada en el proceso productivo, se encuentra determinada en el anexo a la ficha técnica. El proveedor deberá declarar la maquinaria y herramientas (formulario en el pliego), utilizada en el proceso de fabricación de calzado, para lo cual debe adjuntar la documentación que certifique su propiedad. El SERCOP podrá realizar la actualización del anexo de maquinaria cuando crea conveniente y realizará la notificación a los proveedores. |
| - EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD |  |  |
| 3.1 | EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD | Es el mecanismo por el cual la entidad contratante generadora de la orden de compra evaluará el cumplimiento de los requisitos mínimos de normativa de calidad del bien catalogado a través de: - Copia de ensayo tipo de calzado completo (verificable contra original del documento); - Copia de ensayo tipo de corte (verificable contra original del documento). Nota: - Los ensayos de calzado completo y corte, determinado en la presente ficha tendrán una vigencia de 2 años. - Los ensayos deben coincidir con el nombre y las características del calzado determinado en la presente ficha. |

ANEXO DE FICHA TÉCNICA – *MAQUINARIA BASE Y/O EQUIPOS IDENTIFICADO EN EL PROCESO PRODUCTIVO

| ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO | CANTIDAD | MAQUINARIA / EQUIPOS |
| --- | --- | --- |
| Cortado | 1 | Troqueladora o herramientas de corte (cuchillos) |
| Aparado | 1 | Destalladora |
|  | 1 | Máquina de costura recta de aparado |
|  | 1 | Herramientas de armado (pinzas-limas-cortafríos-cuchillos-martillo-ganchos) |
| Plantado | 1 | Prensadora |
|  | 1 | Horno de reactivación |
|  | 1 | Horno de envejecimiento |
|  | 1 | Motor para cardar |

*Según la etapa de proceso productivo, se ha identificado una maquinaria base la cual sirve de información para el proveedor y para el SERCOP en la etapa de calificación. El proveedor deberá registrar en el formulario 4.8 del pliego, la maquinaria utilizada en el proceso productivo. De igual manera, en este formulario, podrá registrar maquinaria adicional y/o maquinaria que por sus características tecnológicas (debidamente sustentada) pueda realizar uno o más procesos productivos a la vez.