Especificaciones Técnicas

Proceso de selección de proveedores para la celebración de convenios marco para la adquisición de “Calzado de Trabajo” por parte de las entidades contratantes a través del Catálogo Electrónico con código SERCOP-SELPROV-004-2025

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.- Calzado enfermera clase I diseño A marcado OB+E+WR

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Calzado Enfermería |
| Producto | Calzado enfermera clase I diseño A marcado OB+E+WR |
| CPC | 295200115 |
| 01. Clase | Clase I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | A: Zapato bajo |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado OB+E+WR OB: Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: E: Absorción de energía de la zona de tacón no inferior a 20 J conforme la Norma ISO 20347:2022 (Zapato Completo). WR: Resistencia al agua (Zapato Completo) conforme la Norma ISO 20347:2022. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Proceso de tallaje | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas, por lo que, se deberá definir los modelos 1, 2, 3 y/o 4; - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |
| 15. Color | Blanco o negro |

2.- Calzado enfermero clase I diseño A marcado OB+E+WR

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Calzado Enfermería |
| Producto | Calzado enfermero clase I diseño A marcado OB+E+WR |
| CPC | 295200116 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | A: Zapato bajo |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado OB+E+WR OB: Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: E: Absorción de energía de la zona de tacón no inferior a 20 J conforme la Norma ISO 20347:2022 (Zapato Completo). WR: Resistencia al agua (Zapato Completo) conforme la Norma ISO 20347:2022. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas, por lo que, se deberá definir los modelos 1, 2, 3 y/o 4; - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |
| 15. Color | Blanco o negro |

3.- Calzado trabajo de campo unisex clase I diseño B marcado OB+E+WPA

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Calzado trabajo de campo unisex |
| Producto | Calzado trabajo de campo unisex clase I diseño B marcado OB+E+WPA |
| CPC | 2933000210 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | B: Bota baja o tobillera |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 Modelo 2 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado OB+E+O3 S OB: Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: E: Absorción de energía de la zona de tacón no inferior a 20 J conforme la Norma ISO 20347:2022 (Zapato Completo). WPA: Penetración y absorción de agua del empeine conforme la Norma ISO 20347:2022. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas, por lo que, se deberá definir los modelos 1 y/o 2 - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |

4.- Calzado trabajo de campo unisex clase I diseño B marcado O3 S

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Calzado trabajo de campo unisex |
| Producto | Calzado trabajo de campo unisex clase I diseño B marcado O3 S |
| CPC | 2933000214 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | B: Bota baja o tobillera |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 Modelo 2 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado O3S. Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: O3S (planta no metálica tipo PS): resistencia a la perforación según el tipo, suela con resaltes, penetración y absorción de agua, zona de tacón cerrada, absorción de energía en el tacón, antiestático, más OB. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas, por lo que, se deberá definir los modelos 1 y/o 2 - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |

5.- Calzado trabajo de campo unisex clase I diseño B marcado O7 S

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Calzado trabajo de campo unisex |
| Producto | Calzado trabajo de campo unisex clase I diseño B marcado O7 S |
| CPC | 2933000217 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | B: Bota baja o tobillera |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. . Modelo 1 Modelo 2 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado O7S. Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: O7S (planta no metálica tipo PS): resistencia al agua del zapato completo, resistencia a la perforación según el tipo, suela con resaltes, penetración y absorción de agua, zona de tacón cerrada, absorción de energía en el tacón, antiestático, más OB. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas, por lo que, se deberá definir los modelos 1 y/o 2 - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |

6.- Calzado bota militar unisex clase I diseño C marcado OB+E+WPA

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Calzado bota militar unisex |
| Producto | Calzado bota militar unisex clase I diseño C marcado OB+E+WPA |
| CPC | 2931000124 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | C: Bota de media caña |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 Modelo 2 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado OB+E+WPA OB: Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: E: Absorción de energía de la zona de tacón no inferior a 20 J conforme la Norma ISO 20347:2022 (Zapato Completo). WPA: Penetración y absorción de agua del empeine conforme la Norma ISO 20347:2022. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas, por lo que, se deberá definir los modelos 1 y/o 2 - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |
| 15. Color | Negro |

7.-Calzado bota militar unisex clase I diseño C marcado O3 S

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Calzado bota militar unisex |
| Producto | Calzado bota militar unisex clase I diseño C marcado O3 S |
| CPC | 2931000128 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | C: Bota de media caña |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 Modelo 2 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado O3S. Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: O3S (planta no metálica tipo PS): resistencia a la perforación según el tipo, suela con resaltes, penetración y absorción de agua, zona de tacón cerrada, absorción de energía en el tacón, antiestático, más OB. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas, por lo que, se deberá definir los modelos 1 y/o 2 - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |
| 15. Color | Negro |

8.- Calzado bota militar unisex clase I diseño C marcado O7 S

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Calzado trabajo de campo unisex |
| Producto | Calzado trabajo de campo unisex clase I diseño C marcado O7 S |
| CPC | 2931000131 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | C: Bota de media caña |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica . Modelo 1 Modelo 2 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado O7S. Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: O7S (planta no metálica tipo PS): resistencia al agua del zapato completo, resistencia a la perforación según el tipo, suela con resaltes, penetración y absorción de agua, zona de tacón cerrada, absorción de energía en el tacón, antiestático, más OB. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas, por lo que, se deberá definir los modelos 1 y/o 2 - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |
| 15. Color | Negro |

9.- Botín táctico en cuero y/o textil con o sin cremallera clase I diseño B marcado OB+E+WPA

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Calzado Táctico en cuero y/o textil con o sin cremallera |
| Producto | Botín táctico en cuero y/o textil con o sin cremallera clase I diseño B marcado OB+E+WPA |
| CPC | 293400013 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | B: Bota baja o tobillera |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 Modelo 2 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado OB+E+WPA OB: Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: E: Absorción de energía de la zona de tacón no inferior a 20 J conforme la Norma ISO 20347:2022 (Zapato Completo). WPA: Penetración y absorción de agua del empeine conforme la Norma ISO 20347:2022. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas, por lo que, se deberá definir los modelos 1 y/o 2 - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |
| 15. Color | Negro |

10.- Botín táctico en cuero y/o textil con o sin cremallera clase I diseño B marcado O3 S

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Calzado Táctico en cuero y/o textil con o sin cremallera |
| Producto | Botín táctico en cuero y/o textil con o sin cremallera clase I diseño B marcado O3 S |
| CPC | 293400017 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | B: Bota baja o tobillera |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 Modelo 2 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado O3S. Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: O3S (planta no metálica tipo PS): resistencia a la perforación según el tipo, suela con resaltes, penetración y absorción de agua, zona de tacón cerrada, absorción de energía en el tacón, antiestático, más OB. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas, por lo que, se deberá definir los modelos 1 y/o 2 - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |
| 15. Color | Negro |

11.- Botín en cuero y textil sin puntera de seguridad clase I diseño B marcado OB+E+WPA

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Botín en cuero y textil sin puntera de seguridad |
| Producto | Botín en cuero y textil sin puntera de seguridad clase I diseño B marcado OB+E+WPA |
| CPC | 293400018 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | B: Bota baja o tobillera |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado OB+E+WPA OB: Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: E: Absorción de energía de la zona de tacón no inferior a 20 J conforme la Norma ISO 20347:2022 (Zapato Completo). WPA: Penetración y absorción de agua del empeine conforme la Norma ISO 20347:2022. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas. - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |
| 15. Color | Negro |

12.- Botín en cuero y textil sin puntera de seguridad clase I diseño B marcado O3 S

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Botín en cuero y textil sin puntera de seguridad |
| Producto | Botín en cuero y textil sin puntera de seguridad clase I diseño B marcado O3 S |
| CPC | 2934000112 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | B: Bota baja o tobillera |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado O3S. Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: O3S (planta no metálica tipo PS): resistencia a la perforación según el tipo, suela con resaltes, penetración y absorción de agua, zona de tacón cerrada, absorción de energía en el tacón, antiestático, más OB. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas. - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |
| 15. Color | Negro |

13.- Botín en cuero y textil sin puntera de seguridad clase I diseño B marcado O7 S

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Botín en cuero y textil sin puntera de seguridad |
| Producto | Botín en cuero y textil sin puntera de seguridad clase I diseño B marcado O7 S |
| CPC | 2934000115 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | B: Bota baja o tobillera |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica . Modelo 1 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado O7S. Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: O7S (planta no metálica tipo PS): resistencia al agua del zapato completo, resistencia a la perforación según el tipo, suela con resaltes, penetración y absorción de agua, zona de tacón cerrada, absorción de energía en el tacón, antiestático, más OB. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas. - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |
| 15. Color | Negro |

14.- Zapato de cuero y textil sin puntera de seguridad clase I diseño A marcado OB+E+WPA

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Botín en cuero y textil sin puntera de seguridad |
| Producto | Zapato de cuero y textil sin puntera de seguridad clase I diseño A marcado OB+E+WPA |
| CPC | 295200117 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | A: Zapato bajo |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado OB+E+WPA OB: Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: E: Absorción de energía de la zona de tacón no inferior a 20 J conforme la Norma ISO 20347:2022 (Zapato Completo). WPA: Penetración y absorción de agua del empeine conforme la Norma ISO 20347:2022. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas. - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |
| 15. Color | Negro |

15.- Zapato de cuero y textil sin puntera de seguridad clase I diseño A marcado O3 S

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Zapato en cuero y textil sin puntera de seguridad |
| Producto | Zapato de cuero y textil sin puntera de seguridad clase I diseño A marcado O3 S |
| CPC | 2952001111 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | A: Zapato bajo |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado O3S. Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: O3S (planta no metálica tipo PS): resistencia a la perforación según el tipo, suela con resaltes, penetración y absorción de agua, zona de tacón cerrada, absorción de energía en el tacón, antiestático, más OB. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas. - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |

16.- Zapato de cuero y textil sin puntera de seguridad clase I diseño A marcado O7 S

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Botín en cuero y textil sin puntera de seguridad |
| Producto | Zapato de cuero y textil sin puntera de seguridad clase I diseño A marcado O7 S |
| CPC | 2952001114 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | A: Zapato bajo |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica . Modelo 1 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado O7S. Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: O7S (planta no metálica tipo PS): resistencia al agua del zapato completo, resistencia a la perforación según el tipo, suela con resaltes, penetración y absorción de agua, zona de tacón cerrada, absorción de energía en el tacón, antiestático, más OB. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas. - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |
| 15. Color | Negro |

17.- Bota de trabajo en cuero para montar / motorizado con cierre clase I diseño D marcado OB+E+WPA

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Bota de Trabajo |
| Producto | Bota de trabajo en cuero para montar / motorizado con cierre clase I diseño D marcado OB+E+WPA |
| CPC | 2931000132 |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | D: Bota alta |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 Modelo 2 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado OB+E+WPA OB: Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: E: Absorción de energía de la zona de tacón no inferior a 20 J conforme la Norma ISO 20347:2022 (Zapato Completo). WPA: Penetración y absorción de agua del empeine conforme la Norma ISO 20347:2022. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas, por lo que, se deberá definir los modelos 1 y/o 2 - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |

18.- Bota de trabajo en cuero para montar / motorizado con cierre clase I diseño E marcado OB+E+WPA

| Ficha técnica |  |
| --- | --- |
| Subcategoría | Bota de Trabajo |
| Producto | Bota de trabajo en cuero para montar / motorizado con cierre clase I diseño E marcado OB+E+WPA |
| CPC |  |
| 01. Clase | I: Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluido el calzado todo de caucho o todo polimérico |
| 02. Diseño | E: Bota extralarga |
| 03. Garantía técnica | El fabricante entregará una garantía técnica mínimo de 6 meses, que cubrirá defectos de fabricación como despegue de suelas, desprendimiento de costuras o elementos del calzado. Esta garantía no cubre el desgaste normal del calzado o daños causados por el usuario. |
| 04. Imagen referencial | Referencia: ISO 20347: 2022 e imagen establecida en la ficha técnica. Modelo 1 Modelo 2 |
| 05. Logotipo | La entidad podrá solicitar el estampado de su logotipo siempre que sus compras sean mayores o iguales a 100 pares. |
| 06. Marcado | De acuerdo a la categoría de marcado del calzado de trabajo Norma ISO 20347:2022 y/o Requisitos Adicionales para Aplicaciones Especiales con los Símbolos Apropiados para el Marcado OB+E+WPA OB: Requisitos Básicos Clase I. Requisitos Adicionales: E: Absorción de energía de la zona de tacón no inferior a 20 J conforme la Norma ISO 20347:2022 (Zapato Completo). WPA: Penetración y absorción de agua del empeine conforme la Norma ISO 20347:2022. |
| 07. Mecanismo de aseguramiento y control de la calidad / requisitos de calidad | Certificado de conformidad de acuerdo a la evaluación de conformidad que señalados en el Reglamento RTE INEN 264. |
| 08. Requisitos de diseño | Previo a la fabricación el contratista deberá acercarse a la entidad para definir entre contratante y contratista los siguientes aspectos: - Modelos a entregar; con base a las imágenes referenciales establecidas en el atributo 05. Imagen referencial de las fichas técnicas, por lo que, se deberá definir los modelos 1 y/o 2 - Tallas - Color de los zapatos El término máximo para definir las características señaladas será de 10 días, sin que estos días añadan días adicionales a los plazos de entrega conforme la tabla de plazos y tiempos de entrega establecidos en el pliego. |
| 09. Usos | Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los accidentes. |
| 10. Talla | Desde la talla 32 |
| 11. Ergonómico | Sí, conforme lo establece la ISO 20347:2022 |
| 12. Requisitos Básicos (OB) | Los requisitos básicos de las propiedades constructivas del zapato completo, así como diseño, empeine, palmillas y/o plantillas/plantas anatómicas/medias plantillas, suela, y demás componentes, deben cumplir los requisitos básico conforme la ISO 20347:2022 |
| 13. Marca | Marca |
| 14. Fabricante | Fabricante |